**Пример**

***Технические требования на сборочный чертеж модуля***

1. Все размеры справочные кроме обозначенных

2. Шаг координатной сетки 0,625 мм по ГОСТ 10317-79.

3. Установку следующих ИЭТ выполнить по ГОСТ 29137-91:

-VD9, VT2, VT3 по варианту 360.18.1101.00.00;

-DD4 по варианту 320.00.0000.00.00.

Установку остальных ИЭТ выполнить по чертежу.

4. Припой ALPHA SACX0307 VACULOY ULL.

5. Паста паяльная ALPHA CVP390 0307 246 89-4-M20.

6. Клей для SMD компонентов ALPHA Epibond 7275-1. (если есть)

7. После установки элементов нанести защитное фторполимерное покрытие

3M Novec 1700.

8. Маркировка элементов показана условно.

9. Позиции элементов условно не показаны.

10. Остальные технические требования по СТБ 1022-96.

Штамп:

ГУИР.468166.001 СБ

Модуль ………..

Сборочный чертеж

Лит. Масса Масштаб

О в кг 1:2